RED - Neoprene: 	ASTM D2000 M3 BC 7 10 A14 B14 E014 E034Z 
BLACK - Neoprene: 	ASTM D2000 M3 BC 7 10 A14 B14 E014 E034